**莱州凯发隔热材料有限公司**

 **电话：0535-2283855**

 **地址：山东省莱州市**

**检测报告**

**产品：650度硅酸钙板 执行标准：GB/T 10699-1998**

**规格：600\*300\*50MM**

**抽检数据：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | KF-220 |
| 密度 | kg/m3 | 220+10% |
| 抗压强度 | Mpa | ≥0.52 |
| 抗折强度 | Mpa | ≥0.35 |
| 导热系数 | 100℃ | W/(m.K) | ≤0.062 |
| 使用温度 | ℃ | 650 |
| 线收缩 | % | ≤2（650℃，12Hrs） |
| 化学成分 | % | SIO2 | 43-52 |
| CAO | 40-50 |
| 检测结果 | 合格 |

**抽检人： 审核人：**

**莱州凯发隔热材料有限公司**

 **电话：0535-2283855**

 **地址：山东省莱州市**

**检测报告**

**产品：1000度硅酸钙板 执行标准：GB/T 10699-1998**

**规格：600\*300\*50MM**

**抽检数据：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | KF-250 |
| 密度 | kg/m3 | 250+10% |
| 抗压强度 | Mpa | ≥0.59 |
| 抗折强度 | Mpa | ≥0.38 |
| 导热系数 | 100℃ | W/(m.K) | ≤0.061 |
| 使用温度 | ℃ | 1000 |
| 线收缩 | % | ≤2（1000℃，12Hrs） |
| 化学成分 | % | SIO2 | 43-52 |
| CAO | 40-53 |
| 检测结果 | 合格 |

**抽检人： 审核人：**